## Slide 1: Plasticita
Nelineární závislost mezi napětím a přetvořením je jednou z obvyklých příčin nelineární odezvy konstrukcí na zatížení.
Elasto-plastická křivka napětí-přetvoření:
 = D(ε).
 = B.u
 = D(u).B.u

## Slide 2
Plasticita
Inkrementální (přírůstková) teorie plasticity poskytuje matematický aparát, umožňující výpočtově modelovat elastoplastickou odezvu materiálu na zatížení. Tři základní komponenty teorie plasticity jsou: podmínka plasticity, zákon tečení a zpevnění.
Podmínka plasticity
Rozhoduje o úrovni napjatosti, při které je iniciován proces plastizace. Pro obecnou napjatost je kriteriální veličinou ekvivalentní (redukované) napětí σe.
Podmínka plasticity má tvar
σe = σy .
V prostoru hlavních napětí je reprezentována plochou plasticity, která má pro nejčastěji používanou podmínku HMH válcový tvar dle obr.

## Slide 3
Plasticita
Zákon tečení
Určuje velikost přírůstku složek plastického přetvoření v závislosti na přírůstku napětí :
λ plastický multiplikátor (rozhoduje o velikosti přírůstku)
Q plastický potenciál, obvykle ztotožněn s plochou plasticity

## Slide 4
Plasticita
Zpevnění
Popisuje změnu plochy plasticity během procesu plastické deformace, aby bylo možno formulovat následné podmínky plasticity při opakované, cyklické plastizaci.

## Slide 5
Plasticita
Bauschingerův efekt
Kinematiké zpevnění
Izotropní zpevnění

## Slide 6: Plasticita
Aproximace tahového diagramu
a) Bilineární b) Multilineární

## Slide 7
Plasticita základní modely zpevnění: - bilineární kinematický - multilineární kinematický - bilineární izotropní - multilineární izotropní