## Slide 1: Hyperelasticita Konstitutivní vztahy elastomerů
Přednáška je součástí předmětu
„Nelineární mechanika kontinua“
a podává úvod do teorie velkých elastických deformací

## Slide 2: Literatura
G.A. Holzapfel: Nonlinear Solid Mechanics, Wiley and Sons, 2001.
Jako hyperelastické označujeme materiály vykazující konečná (tj. velká) vratná přetvoření.

## Slide 3: Rozdíly oproti teorii malých deformací
Definice délkových přetvoření pro malé deformace
Definice normálových napětí pro malá přetvoření
Obě veličiny jsou vztaženy k původním (nedeformovaným) rozměrům elementu (obrázek). U velkých deformací jsou však skutečné (deformované) rozměry podstatně odlišné od původních a to je třeba respektovat. Proto jsou zavedeny různé definice tenzorů přetvoření i napětí.

## Slide 4: Tenzory popisující stav deformace v bodě tělesa
Pro malé deformace – smluvní přetvoření (engineering strain)
Green-Lagrangeův tenzor přetvoření
Almansiho tenzor přetvoření
Cauchyho (logaritmický) tenzor přetvoření
Tenzor deformačního gradientu
Cauchy-Greenův tenzor deformace (pravý a levý)
Pro praktické použití jsou důležité vztahy pro vzájemný převod jednotlivých tenzorů přetvoření.

## Slide 5: Tenzory popisující napjatost v bodě tělesa
Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 1. druhu
Cauchyho tenzor napětí (skutečná napětí - true stress)
Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 2. druhu
Pro správné (jednoznačné) určení energie napjatosti je nutné pracovat se vzájemně si odpovídajícími tenzory napětí a přetvoření. Těmto dvojicím tenzorů říkáme energeticky konjugované tenzory. Takto konjugované jsou např.:
Green-Lagrangeův tenzor přetvoření a 2. Piola-Kirchhoffův tenzor napětí,
Cauchyho (logaritmický) tenzor přetvoření a Cauchyho tenzor (skutečných) napětí.
Pro praktické použití jsou důležité vztahy pro vzájemný převod jednotlivých tenzorů napětí.

## Slide 6: Vymezení hyperelastických materiálů
Definice hyperelastického materiálu:
Materiál nazýváme hyperelastickým, pokud existuje elastická potenciální funkce W (měrná deformační energie), která je skalární funkcí některého z tenzorů přetvoření, resp. deformace a jejíž derivace podle některé složky přetvoření pak určuje odpovídající složku napětí. To lze vyjádřit např. následovně:
kde Sij - jsou složky 2. Piola-Kirchhoffova tenzoru napětí
W - je funkce měrné energie napjatosti na jednotku nedeformovaného objemu
Eij – jsou složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření
Kontrolní otázka: Vyhovuje této definici hyperelasticity hookovský materiál? Odpověď.

## Slide 7: Rozdělení deformace na objemovou a tvarovou složku
U všech hyperelastických konstitutivních modelů je stejně jako u většiny ostatních třeba odděleně modelovat objemovou a tvarovou (deviátorovou) složku deformace. Proto konstitutivní vztahy sestávají ze dvou částí:
Vliv změny objemu na energii napjatosti popisují nejčastěji třetím invariantem tenzoru gradientu deformace J a konstantou popisující objemovou změnu (objemový modul pružnosti nebo jiná konstanta z něj odvozená). Kromě pěnových gum je změna objemu malá oproti změně tvaru a většinou vystačíme s jejím lineárním popisem.
Vliv tvarové změny se popisuje nejčastěji pomocí modifikovaných invariantů některého z tenzorů přetvoření. Modifikace má za cíl právě oddělení tvarové změny (deviátorové složky tenzoru) od změny objemové (kulová složka tenzoru).

## Slide 8: Nejběžnější tvary konstitutivních modelů hyperelastických materiálů
Zcela nebo téměř nestlačitelných
Neo-Hooke
Mooney-Rivlin
  2-parametrický
  5-parametrický
  9-parametrický
Polynomický
Ogden
Arruda-Boyce
Stlačitelných (pěnových)
Blatz-Ko

## Slide 9: Model Neo-Hooke
Tento model zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru
kde: G = počáteční modul pružnosti ve smyku
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
d = parametr nestlačitelnosti materiálu, daný vztahem , kde K je objemový modul pružnosti
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu,
Vzhledem k tomu, že tvarová změna je u tohoto modelu popsána jedinou elastickou konstantou, je tento model použitelný do cca 50% přetvoření, kdy nelinearita není příliš výrazná.

## Slide 10: Model Mooney-Rivlin 2-parametrický
Tento model zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru
kde: c10, c01 = materiálové parametry
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
= modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
d = parametr nestlačitelnosti materiálu, daný vztahem ,
kde K je objemový modul pružnosti
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Tento model je použitelný do cca 100% přetvoření, pokud křivka přetvoření-napětí nevykazuje inflexi.

## Slide 11: Model Mooney-Rivlin 5-parametrický
Tento model zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru
kde: c10, c01, c20, c11, c02 = materiálové parametry
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
= modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
d = parametr nestlačitelnosti materiálu, daný vztahem ,
kde K je objemový modul pružnosti
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Tento model je použitelný i tehdy, když křivka přetvoření-napětí vykazuje inflexi.

## Slide 12: Model Mooney-Rivlin 9-parametrický
Tento model zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru
kde: c10, c01 , c20, c11 , c02 , c30, c21, c12, c03 = materiálové parametry
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
= modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
d = parametr nestlačitelnosti materiálu, daný vztahem ,
kde K je objemový modul pružnosti
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Tento model je použitelný i pro komplikované tvary křivek přetvoření-napětí.

## Slide 13: Model polynomický
Tento model je zobecněním modelů Mooney-Rivlin. Zavádí energii napjatosti ve tvaru
kde: cij, dk = materiálové parametry
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
= modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Pro M=1 a N= 1,2,3 dostaneme jednotlivé modely Mooney-Rivlin.
U těchto modelů je počáteční modul pružnosti ve smyku
Pro počáteční objemový modul pružnosti zde platí vztah

## Slide 14: Model Ogden
Tento model zavádí energii napjatosti ve tvaru
kde: μp, αp,dp = materiálové parametry
= modifikovaná hlavní poměrná protažení, složky levého
Cauchy-Greenova tenzoru deformace
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Pro N= 1 a αp = 2 dostaneme model Neo-Hooke.
U obecného Ogdenova modelu je
počáteční modul pružnosti ve smyku
Pro počáteční objemový modul pružnosti K zde platí vztah

## Slide 15: Model Arruda-Boyce
Tento model na rozdíl od předchozích modelů ryze fenomenologických vychází ze struktury materiálu a zavádí v energii napjatosti mezní protažení strukturních řetězců λL
kde: μ = počáteční modul pružnosti ve smyku
λL= mezní protažení strukturních řetězců
d = parametr nestlačitelnosti materiálu, daný vztahem ,
kde K je objemový modul pružnosti
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Pro λL —› ∞ dostaneme model Neo-Hooke.

## Slide 16: Model Blatz-Ko
Tento model navržený pro pěnové pryže zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru
kde: G = modul pružnosti ve smyku
I2, I3 = invarianty pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace

## Slide 17: Zadávání vlastností hyperelastických materiálů v programových systémech MKP
Existují dvě základní možnosti zadávání vlastností hyperelastického materiálu do programových systémů MKP:
Pomocí zadání experimentálních závislostí napětí-přetvoření, z nichž program vypočítá materiálové parametry zvoleného modelu. Volbu vhodného modelu provádíme obvykle na základě vizuálního porovnání experimentálních a vypočtených křivek a na základě vyčíslení celkové energetické chyby modelu.
Pomocí přímého zadání elastických parametrů zvoleného modelu. Tento způsob lze použít:
  Při opakovaných výpočtech s materiálem, jehož konstanty jsme již dříve určili; vhodné jen při nepříliš odlišných deformačně-napěťových stavech.
  Pokud jsme konstanty modelu určili z experimentů jiným způsobem. Základem výpočtu konstant je obvykle metoda nejmenších čtverců, která hledá hodnoty konstant při minimalizaci kvadrátů odchylek. Při samostatném určování materiálových parametrů je možné použít sofistikovanější metody jejich určování, např. zvýraznění nebo potlačení některých částí deformačně napěťových křivek pomocí váhových koeficientů nebo změnou počtu zadávaných bodů experimentálních křivek.

## Slide 18: Vstupní údaje potřebné pro identifikaci konstant hyperelastických modelů
Pro určení materiálových parametrů se používají následující typy zkoušek:
Zkouška jednoosým tahem (v jednoosé tahové napjatosti)
Zkouška jednoosým tlakem (v jednoosé tlakové napjatosti)
Zkouška ekvibiaxiální (ve dvouosé rovnoměrné napjatosti)
Zkouška smykem nebo krutem (ve smykové napjatosti)
Zkouška tahem při nulových příčných posuvech (v rovinné deformaci)
Zkouška tlakem při nulových příčných posuvech (v rovinné deformaci)
Zkouška objemové stlačitelnosti (v trojosé rovnoměrné napjatosti)
Některé z těchto zkoušek je v praxi velmi obtížné realizovat (např. zkouška prostým smykem – při velkých deformacích vznikají i normálová napětí, zkouška krutem na tenkostěnné trubce pro vyvolání homogenní smykové napjatosti zase vede ke ztrátě tvarové stability). Některé ze zkoušek jsou však pro nestlačitelný materiál vzájemně rovnocenné. Proto se v praxi provádějí jen některé z nich.

## Slide 19: Základní zkoušky pro identifikaci konstant hyperelastických modelů
Pro určení materiálových parametrů hyperelastických konstitutivních modelů se v praxi nejčastěji používají následující základní typy zkoušek:
Zkouška jednoosým tahem (v jednoosé tahové napjatosti).
Realizuje se na běžných zkušebních strojích pro tahovou zkoušku na plochých normalizovaných vzorcích ve tvaru oboustranné lopatky.
Zkouška ekvibiaxiální (ve dvouosé rovnoměrné napjatosti).
Realizuje se na speciálních zkušebních strojích na plochých vzorcích kruhového nebo čtvercového tvaru.
Zkouška tahem při nulových příčných posuvech (v rovinné deformaci).
Realizuje se na běžných zkušebních strojích pro tahovou zkoušku s použitím velmi širokých čelistí na plochých vzorcích obdélníkového tvaru s velmi malým poměrem délky ku šířce (cca 0,1).
Zkouška objemové stlačitelnosti (v trojosé rovnoměrné napjatosti).
Realizuje se na běžných zkušebních strojích pro zkoušku tahem a tlakem na válcových vzorcích (nejčastěji průměr29mm, výška cca 13mm), vtlačovaných těsným pístem do ocelové komůrky stejného tvaru.

## Slide 20: Zadávání výsledků zkoušky do programových systémů MKP
Většina současných komerčních programových systémů MKP disponuje softwarem pro identifikaci materiálových parametrů jednotlivých hyperelastických modelů z naměřených experimentálních křivek napětí-přetvoření. Při jejich zadávání je třeba mít na paměti následující upozornění:
Rozsah zkoušek (extrémní velikost přetvoření) by měl mírně přesahovat očekávaný rozsah přetvoření v řešeném výpočtovém modelu. Obvykle jej předem neznáme, jedná se tedy o iterační proces, kdy v prvním kroku zadáme raději maximální změřený rozsah přetvoření a na základě výsledků jej poté upravujeme. Příliš velký rozsah modelu totiž významně snižuje jeho přesnost.
Pokud nemáme k dispozici výsledky aspoň výše uvedených čtyř základních zkoušek, je možné výpočtový model použít jen pro řešení takových problémů, při nichž se nevyskytnou typy deformačně-napěťových stavů, pro něž nebyly zadány experimentální křivky. V opačném případě mohou být výsledky zcela chybné, podobně jako když rozsah přetvoření při určitém typu napjatosti (např. při jednoosém tahu) přesáhne rozsah realizovaný při experimentu.

## Slide 21: Zásady pro práci s hyperelastickými modely v programových systémech MKP
Vždy zevrubně prostudujeme manuál programu, abychom zjistili použitý tvar funkce pro energii napjatosti a význam jednotlivých materiálových parametrů, což je důležité pro orientační kontrolu jejich hodnot.
Zjistíme, v jakých tenzorech napětí a přetvoření je třeba zadávat experimentální údaje.
Zjistíme, v jakých tenzorech napětí a přetvoření obdržíme konečné výsledky.
Při každé práci s novým konstitutivním modelem nebo novým programovým systémem vždy nejprve provedeme simulaci základních zadaných zkoušek materiálu, abychom na úloze se známými výsledky eliminovali chybný postup při tvorbě a zadávání modelu.