## Slide 1: Úvod do teorie viskoelasticity
Přednáška je součástí předmětu
„Nelineární mechanika kontinua“
a podává základy
teorie lineární viskoelasticity

## Slide 2: Literatura
Křen, Rosenberg, Janíček: Biomechanika. Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997.
Fung: Biomechanics. Mechanical Properties of Living Tissues. Springer, 1993, pp. 41-52.
Lemaitre, Chaboche: Mechanics of solid materials. Cambridge University Press, 1990.
Zilvar a kol.: Fyzika polymerů
Havránek, Havránková: Teorie viskoelasticity. Čs. časopis pro fysiku, 1961,11, str.171-191.

## Slide 3: Co znamená pojem viskoelasticita?
Viskozita – vlastnost kapaliny (tekutiny) – známe z hydromechaniky
Elasticita – vlastnost tuhé látky (tělesa) – známe z pružnosti a pevnosti
Viskoelasticita – spojení vlastností tekutiny a tuhé látky do společného konstitutivního modelu. Elastická látka i viskózní tekutina pak mohou být chápány jako jeho zvláštní případy.

## Slide 4: Konstitutivní modely kapalin
Ideální kapalina
Newtonská kapalina
Nenewtonské kapaliny
atd.

## Slide 5: Cíl kurzu lineární viskoelasticity
Spojení modelu lineární elasticity (Hookova zákona) a lineární viskozity (Newtonova zákona) do obecnějšího konstitutivního modelu, platného jak pro tuhé látky, tak pro tekutiny.
Praktický smysl:
popis chování látek v situacích, kdy jsou podstatné obě složky jejich chování (např. makromolekulární látky, kovy nebo sklo za zvýšených teplot, ale i voda při extrémně velkých rychlostech deformace) – tj. popis tečení materiálu (creepu), relaxace napětí, hystereze.
V čem je vlastně chování lineárně viskoelastického materiálu nelineární?
Kombinací obou vlastností již není napětí lineární funkcí přetvoření ani gradientu rychlosti, takže všechny deformačně-napěťové charakteristiky mohou být obecně nelineární.

## Slide 6: Náplň přednášek lineární viskoelasticity
Vysvětlení základních pojmů
Analogie mezi mechanikou kapalin a těles
Základní vztahy lineární viskoelasticity
Popis chování viskoelastických látek pomocí nejjednodušších reologických modelů na základě jejich diferenciálních rovnic
  při statickém zatěžování
  při dynamickém (harmonickém) zatěžování
Využití teorie lineární viskoelasticity v MKP – zadávání parametrů viskoelastických konstitutivních modelů v ANSYSu

## Slide 7: Předpoklady lineární viskoelasticity
Materiál je izotropní
Deformace jsou malé (přetvoření do 1%)

## Slide 8: Analogie hydromechaniky a mechaniky těles
Hydromechanika
Eulerova rovnice hydrostatiky
Kontrolní otázka:
Zkuste zapsat v maticovém tvaru tenzor napětí pro ideální kapalinu
Mechanika těles
Cauchyho rovnice rovnováhy

## Slide 9: Analogie konstitutivních parametrů
Hydromechanika
modul objemové stlačitelnosti ε
dynamická viskozita η
Jaký je vztah mezi gradientem
rychlosti v kapalině a rychlostí úhlové
deformace tuhé látky?
Protože elastické vlastnosti izotropního materiálu jsou popsány dvěma nezávislými elastickými konstantami, ostatní jsou závislé.
Pro společný popis je třeba vyjádřit Hookův zákon pomocí G a K.
Mechanika těles
modul pružnosti v tahu
Poissonovo číslo
Lamého konstanta
modul pružnosti ve smyku G
objemový modul pružnosti K

## Slide 10: Upravený tvar Hookova zákona
Použijeme vztahy vyjadřující vzájemnou závislost elastických konstant izotropního hookovského materiálu
Vyjdeme ze tvaru s explicitně vyjádřenými napětími (viz PPII)

## Slide 11: Hookův zákon v tenzorovém tvaru
Složkové rovnice Hookova zákona Deviátor tenzoru přetvoření
Obecný zápis Hookova zákona
je Kroneckerův symbol.
Analogický zápis Newtonova zákona
kde κ [Pa.s] je objemová („druhá“) viskozita

## Slide 12: Reologické modely viskoelastického chování
Musíme odděleně modelovat tvarovou (konstanty G, η) a objemovou (konstanty K, κ) změnu.
Chování reologických modelů si ukážeme na deviátorové části tenzoru napětí a přetvoření, tedy na tvarové změně (závislosti smykového napětí a zkosu). Stejným způsobem se modeluje i objemová změna.
Pro obě části lze použít stejného typu modelu, ale objemová změna se často modeluje jako čistě elastická, protože u objemové změny je její viskózní složka podstatně méně významná.

## Slide 13: Nejjednodušší reologické modely viskoelastické látky
Maxwellův model Diferenciální rovnice
Voigtův model
kde τ = η/G [s] je časová konstanta přechodového děje

## Slide 14: Složitější reologické modely viskoelastické látky
Kelvinův model (standard linear solid) Diferenciální rovnice
Zobecněný
Maxwellův
model

## Slide 15: Deformačně – napěťové závislosti (tahová zkouška) Maxwellova modelu

## Slide 16: Odezva Maxwellova modelu při statickém zatížení
creep relaxace napětí

## Slide 17: Znázornění harmonického zatěžování v komplexní rovině (Voigtův model)
Odezva na harmonický průběh deformace ε = εacos(ωt)