## Slide 1: Materiálové nelinearity a jejich klasifikace
Přednáška je součástí předmětu
„Nelineární mechanika kontinua“
a podává systémový přehled materiálových nelinearit

## Slide 2: Literatura
Lemaitre, Chaboche: Mechanics of solid materials. Cambridge University Press, 1990.
Co jsou materiálové nelinearity v mechanice?
Už v základní PP byly uvedeny základní typy nelinearit – geometrické, vazbové a materiálové. Materiálové nelinearity jsou nelineární závislosti mezi přetvořením a napětím. Tyto závislosti jsou dány vlastnostmi materiálu, které byly vytvořeny (konstituovány) přírodou, stvořitelem. Proto se označují jako konstitutivní závislosti. V širším smyslu se k nim počítají závislosti mezi dalšími odvozenými veličinami, souvisejícími se závislostí na čase, např. rychlostí deformace. Jejich matematický popis musí být nutně do jisté míry zjednodušený, proto se pro něj používá označení konstitutivní vztahy nebo konstitutivní modely.
Konstitutivní model je tedy matematický, příp. grafický popis konstitutivní závislosti.
Konstitutivní závislosti (v mechanice) jsou příčinné závislosti mezi tenzory napětí a přetvoření, příp. s nimi matematicky souvisejícími veličinami, s uvažováním časových závislostí.

## Slide 3: Nejběžnější příklady konstitutivních modelů
S jakými konstitutivními modely jsme se již setkali?
Lineárně elastický materiál (izotropní nebo anizotropní – vláknové kompozity) – Hookův zákon
Elasticko-plastický materiál (ideálně, tj. bez zpevnění, anebo se zpevněním)
Jaké další modely budou probírány v nelineární mechanice kontinua?
Tuhoplastický materiál (elastické deformace zanedbatelné vůči plastickým)
Viskoelastický materiál (napětí a deformace jsou mj. funkcí času)
Hyperelastický materiál (materiál vykazující velká elastická přetvoření)

## Slide 4: Existují konstitutivní modely tekutin?
Ideální kapalina
Newtonská kapalina
Nenewtonské kapaliny- mezi smykovým napětím a rychlostí deformace platí jiné závislosti než proporcionální
Ideální plyn
Viskózní plyn
Tyto modely předpokládají jistou formu závislosti mezi napětími a rychlostí tvarových změn (přetvoření), proto je lze také zahrnout mezi konstitutivní modely.

## Slide 5: Rozdělení konstitutivních modelů
Je užitečné zavést následující rozdělení kostitutivních modelů podle jejich složitosti:
Základní konstitutivní modely – sem řadíme nejjednodušší kostitutvní modely, definující ideální látku v jejích základních skupenstvích - ideální tuhou látku, ideální kapalinu a ideální plyn.
Jednoduché konstitutivní modely – Pod tímto pojmem jsou chápány ty konstitutivní modely, které popisují chování látek, jež se od „ideálních“ odlišují určitou jedinou vlastností, např. ideálně elastická látka, ideálně plastická látka, viskózní (newtonská) kapalina.
Kombinované konstitutivní modely – Jsou to modely, které vzniknou kombinací dvou nebo vícero jednoduchých konstitutivních modelů. Využívají mj. tzv. reologických modelů k popisu chování např. těchto druhů látek: viskoelastických, elasticko-plastických, viskoplastických a elasticko-viskoplastických.
Konstitutivních modelů existuje velké množství. Aspoň částečný přehled o nich, včetně vzájemných souvislostí, poskytuje schéma konstitutivních modelů.

## Slide 6: Charakteristiky základních konstitutivních modelů
Ideálně tuhá látka – nekonečně velký odpor proti deformaci – deformace je pro daný problém nepodstatná
Ideální kapalina
  nulový odpor proti změně tvaru (nulová viskozita)
  nekonečně velký odpor proti změně objemu (nestlačitelnost)
Ideální plyn
  nulový odpor proti změně tvaru
  malý odpor proti změně objemu, daný stavovou rovnicí ideálního plynu
  Závěr:
  Pro vzájemné odlišení látek v různých skupenstvích je nutné oddělovat objemovou a tvarovou složku deformace.

## Slide 7: Rozlišování mezi objemovou a tvarovou složkou deformace
U konstitutivních modelů je obecně třeba oddělovat objemovou a tvarovou složku deformace.
Tak tomu je např. i u plasticity – podle podmínek plasticity je trvalá deformace dána pouze deviátorem tenzoru napětí, kulová část tenzoru napětí není schopna vyvolat trvalou deformaci.
Tenzory přetvoření a napětí je tedy třeba rozdělit takto:
Tenzor přetvoření =
volumetrická (kulová) část + deviátor tenzoru přetvoření
Tenzor napětí =
kulový tenzor napětí + deviátor tenzoru napětí
Jediným konstitutivním vztahem, který toto rozdělení nemusí dodržovat, je Hookův zákon (díky platnosti principu superpozice pro lineární závislosti).

## Slide 8: Typy závislostí vyjadřujících chování látek
Chování látek z pohledu mechaniky je komplexně popsáno těmito závislostmi:
 Deformačně-napěťová odezva – konstitutivní závislost v užším slova smyslu – je závislost mezi tenzorem napětí a tenzorem přetvoření. Z praktických důvodů se často používají zjednodušené tvary tohoto vyjádření, platné pouze pro specifické případy napjatosti (jednoosá, dvojosá rovnoměrná, smyková, trojosá rovnoměrná).
 Creepová odezva – Je to závislost deformace na čase, označovaná jako tečení (creep); obvykle se vyšetřuje při statickém zatížení vyvolávajícím jednoosou napjatost danou napětím:
σ = 0 H(t), příp.  = 0 H(t) – 0 H (t-t0),
kde H(t) je Heavisideova funkce, pro níž platí:
H = 0 pro t  0, H = 1 pro t  0.
 Relaxační odezva – Je to závislost napětí na čase. Relaxační odezva se obvykle vyšetřuje při stavu deformace daném přetvořením:
 = 0 H(t), resp.  = 0 H(t) – 0 H (t-t0),
kde H(t) je stejná Heavisideova funkce.
 Rychlostní odezva – U látek, které vykazují časovou závislost deformačně-napěťové odezvy na zatížení se uvádí i závislost napětí  na rychlosti deformace  (tedy  - ).

## Slide 9: Způsoby popisu konstitutivního chování látek
Spojitý popis (např. pomocí konvolučních integrálů).
Zjednodušený diskrétní popis pomocí reologických modelů, tvořených kombinací základních reologických prvků.

## Slide 10: Použití reologických modelů
Musíme odděleně modelovat tvarovou a objemovou změnu.
Pro obě části lze použít stejného typu modelu, ale objemová změna se často modeluje jednodušším konstitutivním modelem, protože objemové změny bývají u většiny technických látek méně významné oproti změnám tvaru.

## Slide 11: Základní prvky reologických modelů